Liens de serrage

Les liens de serrage en plastique autobloquants sont des systèmes de fermeture efficaces et durables. Ils sont de différentes longueurs, de 100 à 370 mm et de différentes couleurs, permettant de répondre à des applications très diverses. Faciles à utiliser, les liens de serrage garantissent des solutions de fixation sécurisées pour tout type de besoin. Les liens de serrage sont fabriqués en Nylon et offrent une grande résistance à la traction.

Certificats et approbations :
Tous les liens de serrage sont soumis à des tests et sont conformes aux normes internationales :

| EN (CENELEC 50146) | 31-10-2005 |
| --- | --- |
| EN 62275:2015 | 20-01-2017 |
| RoHsDate | 19-05-2015 |
| Halogen – Free | 19-05-2015 |
| DIN CERTCO | 05-09-2005 |
| C E | 30-07-2005 |
| ISO 9001-2015 | 14-09-2018 |

Caractéristiques techniques :

| Matériau | Polyamide PA-6.6 |
| --- | --- |
| Couleur | Blanc, noir, rouge, jaune, orange, vert bleu |
| Température en utilisation | -25° & -40°C jusqu’à +85°C |
| Température d’installation | -10°C jusqu’à +60°C |
| Point de fusion | +260°C |
| Classe d’inflammabilité | V2 acc- a UL 94 |
| Résistance aux produits chimiques | Excellente résistance aux produits alcalins, aux produits huileux, aux solvants Résistance limitée aux acides Pas de résistance aux phénols |

Cable ties

Pull-tight cable ties available in different length, from 100 mm to 370 mm, realised in polyamide 66 material. 
Easy to use in a wide set of applications, the nylon cable ties provide secure fastening solutions. The variety of colours  allows the customer finding the right cable tie for the most appropriate use. 
Effective and long lasting closure system. To close the cable tie simply insert the tail into the tie head and pull to tighten robustly the object or the situation to be tightened.

Certificats et approbations :
In terms of robustness, the nylon cable ties are subjected to severe quality controls.

| EN (CENELEC 50146) | 31-10-2005 |
| --- | --- |
| EN 62275:2015 | 20-01-2017 |
| RoHsDate | 19-05-2015 |
| Halogen – Free | 19-05-2015 |
| DIN CERTCO | 05-09-2005 |
| C E | 30-07-2005 |
| ISO 9001-2015 | 14-09-2018 |

Technical specifications :

| Material | Polyamide PA-6.6 |
| --- | --- |
| Colour | White, black, red, yellow, orange, green, blue |
| Température en utilisation | -25° & -40°C up to +85°C |
| Température d’installation | -10°C up to +60°C |
| Point de fusion | +260°C |
| Classe d’inflammabilité | V2 acc- a UL 94 |
| Résistance aux produits chimiques | High resistance to bases, oils, greases, oil derivatives.Limited resistance to acids. Not resistant to phenols and to chloride solvents |

| REF | DIMENSIONS | COLOUR | RESISTANCE KG | Qty / bag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-202 | 100 mm x 2,5 | black | 8 | 100 |
| 03-210 | 150 mm x 3.6 | black | 18 | 100 |
| 03-222 | 200 mm x 4.8 | black | 22 | 100 |
| 03-224 | 300 mm x 4.8 | black | 22 | 100 |
| 03-225 | 370 mm x 4.8 | black | 22 | 100 |
| 03-002 | 100 mm x 2,5 | white | 8 | 100 |
| 03-010 | 140 mm x 3.6 | white | 18 | 100 |
| 03-022 | 200 mm x 4.8 | white | 22 | 100 |
| 03-024 | 300 mm x 4.8 | white | 22 | 100 |
| 03-025 | 370 mm x 4.8 | white | 22 | 100 |
| 03-302 | 100 mm x 2,5 | red | 8 | 100 |
| 03-322 | 200 mm x 4.8 | red | 22 | 100 |
| 03-622 | 200 mm x 4.8 | blue | 22 | 100 |
| 03-522 | 200 mm x 4.8 | Green | 22 | 100 |
| 03-722 | 200 mm x 4.8 | Orange | 22 | 100 |
| 03-422 | 200 mm x 4.8 | yellow | 22 | 100 |